| 文件编号： T04-03-03-2025 |  | 版数：2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：瓶盖标准 |  | 编制日期：2025-10-22 |
| 编制：质量管理中心 | 审核：于水见 | 批准：逄锦虎 |

1、适用范围

本标准规定了瓶盖的要求、检验方法、检验规则与判定、及贮存。

本标准适用于本公司酒、饮料包装容器所用盖类。

2、规范性引用标准

本标准未及事项应执行以下相应标准，其最新版本适用于本标准。

BB/T 0048  组合式防伪瓶盖

GB/T 17867 包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0025  塑料防盗瓶盖

BB/T 0034  铝防盗瓶盖

GB/T23778  酒类及其他食品包装用软木塞

BB/T 0071  包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 31604.30  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定

GB 31604.49  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 瓶盖：由铝板涂覆品、塑料、玻璃、陶瓷等材料制成，结构不易仿制，经封装开启使用后，防伪特征被破坏不能复原的包装物料，通常有组合式塑料防伪瓶盖、组合式铝塑防伪瓶盖、玻璃盖、铝盖等。

3.2木塞

3.2.1软木塞： 用整备的块状软木加工或软木颗粒聚合而成的用来封堵瓶子或其他容器的塞子。

3.2.2聚合塞：用软木颗粒与粘结剂混合,在一定的温度和压力下,压挤而成板,棒或单体压涛后,经加工而成的塞子。

3.3 开启力矩：开启封装的瓶盖时，所需的最大力矩。

3.4 扭断力矩：扭断防盗环(条)，所需的最大力矩。

3.5 防盗环：由桥连接 ，开启后与盖身全部断开或部分断开的组成。

3.6质量缺陷：对要求的不符合程度质量分级，分重缺陷和轻缺陷。

4质量要求及缺陷类型

| 检验项目 | 质量要求 | 缺陷类型 （不符合质量要求其中一项，属于以下质量缺陷） |
| --- | --- | --- |
| 4.1 外观形状检验 | 1.盖内外无附着物、飞边、毛刺等； 2.颜色与样品一致，同批颜色一致； 3.涂层完全，无轻微划痕磨痕、轻微漏底等现象； 4.印刷内容无轻微脏版、偏版等现象。 | 轻缺陷 |
|  | - 盖内外无油污、无异味、无刺鼻味、无霉味、无大杂质、无严重锈蚀等现象； - 外形与标准样品一致；印刷内容正确； - 无破损、无严重偏版、脏版；无镀鉻不全，严重漏底；无掉漆或字迹易擦去等现象； - 瓶盖内外二维码清晰易于识别； - 5.木塞与样品一致、无油污、无异味等，微生物检测合格。 | 重缺陷 |
|  | - 水晶盖：水晶内字体清楚。 - 2.盖体无漏底，无脏版，无掉头。 |  |
|  | - 垫片同设计图纸、成形完整，无缺损，无气孔，无杂质、厚薄均匀、溢料.垫片平整，无翘曲，无自然脱落现象； - 2.接触酒的部分符合国家食品级标准。 |  |
|  | 1.盒上铁盖：无划痕，无锈迹，图案无割裂。 |  |
|  | - 锁扣：无划痕磨痕，无掉漆，无漏底，喷涂均匀，厚薄均匀、颜色均匀； - 2.易扣上，扭上扣要端正，无晃动、严重打转等现象。 |  |
| 4.2压盖试验 | - 压盖后无漏酒、拔出、破裂、严重晃动、打转、明显鼓胀变形裂纹等现象； - 扭断盖不易扭断；撕拉盖不易撕拉；防伪圈不易扭断等现象； - 3.配套后结合处缝隙0.5-1mm。 *开启力矩0.5-3.5 n・m（用手模拟开启）。 |  |
| 4.3用料 | 尺寸以瓶盖设计图纸、适用瓶口尺寸或封样一致。 |  |

5卫生指标要求

5.1卫生指标应符合GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品的要求。

5.2塑化剂指标应符合GB 31604.30-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 的要求。

5.3 卫生指标由供方委托有资质的第三方检验检测机构出具检测报告，每年度提供一次检测报告。

6供货要求

6.1 选用适当的包装材料，以无污染、无损坏为原则。

6.2 供货不可有非本公司指定的瓶盖种类。

6.3 供方随货提供对应批次出厂检验报告。

6.4标识清晰完整的要求。禁止使用其他物品的包装物。

7 检验方法

7.1尺寸检验，用精度为0.02mm的游标卡尺测量，以设计图纸为准。

7.2外观检验

非日光直射的自然光或日光灯下光线充足的条件下进行，以目测感官检验。必要时可将盖放入水中浸泡10-20分钟后，用手指甲擦拭或轻轻抠刮印刷图案，是否有掉渣及字迹易擦去现象。在对免清洗类型的盖进行检验时，可通过压盖试验观察是否有杂质析出。

7.3 压盖试漏试验方法

7.3.1准备好与盖相配的瓶子，在瓶中注入标准容量的酒，用压盖机或手工把盖压好后，擦净瓶外壁的酒迹，检查瓶口与盖的匹配度，有无渗漏，能否拔出等。把压好盖的瓶平放躺12小时以上（下午试漏的盖到第二天中午之前出结果）。原酒盖试漏一部分平放，一部分倒立观察是否漏酒。按2.2压盖试验的检验内容进行检验。

7.3.2  果酒瓶的打塞、铁盖试验

用配套的瓶塞按照工艺要求装酒并打塞。检查瓶塞是否打进，瓶口是否破碎。倒置24h检查酒液有无渗漏。

7.4  用料的检验方法

用手试其韧性，与标准样品相比对，看是否符合要求。

7.5 异味

塑料盖、木塞等破坏后放在鼻端闻其是否有异味。

7.6 果醋盖颜色 、木塞菌落实验

果醋盖用85℃左右水浸泡后观察是否变色。

木塞检测微生物检测是否合格。

8检验规则与判定

8.1 批次规定

产品以检验批为单位进行验收. 以同一供货方的相同材料、相同品种规格的同一入库日期的产品作为一批。

8.2 抽样

参照GB /T 2828.1制定抽样方案，样品从检验批的不同部位随机抽取，抽样数量参照表1 。随机抽取外观、形状检验用样品，压盖试漏试验数量：进货量≥500个试漏不少于30个；≤500盖试漏5-25个。

表1：检验批抽样数量

| 批量范围 | 抽样数量 |
| --- | --- |
|  | 一次抽样 |
| ≤280 | 10 |
| 281-500 | 20 |
| 501-1200 | 32 |
| 1201-3200 | 50 |
| 3201-10000 | 80 |
| ≥10001-35000 | 100 |

注；抽检数量包含尺寸检验、外观检验、用料检验、压盖、打塞试漏实验。

8.3判定

8.3.1轻缺陷不合格品每出现10个折合1个重缺陷不合格品（有杂质的，每5个折1个重缺陷不合格）。同一样品的不同项目不重复计算，若同时出现轻重缺陷按重缺陷计。

8.3.2不合格率计算

单项重缺陷不合格品率％＝该项目重缺陷不合格品数／该项目抽检数量×100％。

不合格品率＝各单项重缺陷不合格品率之和。

8.3.3质量判定

不合格品率≤3.0％，判为合格。不合格品率＞3.0％，判为不合格。

8.3.4 检验结果的处理

判为合格的产品入库，不合格品退货处理。

9 包装贮存

9.1 瓶盖应用清洁、干燥的包装物包装，内芯、内垫及与酒液直接接触的瓶盖必须用无毒无味的塑料袋包装并封紧袋口。

9.2贮存时，避免直接与地面接触，须放在清洁干燥处，防止雨淋、潮湿、日晒、污染。

注：带* 的为非必检项目，可查验供方随附检验报告。