| 文件编号： T04-03-02-2025 |  | 版数：2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：箱标盒标准 |  | 编制日期：2025-10-22 |
| 部门：质量管理中心 | 审核：于水见 | 批准：逄锦虎 |

1、适用范围

本标准规定了瓦楞纸箱、纸质酒盒、商标（包括手提袋、珍珠棉等配件）的术语和定义、要求、检验方法、检验规则与判定。

本标准适用于本公司酒类包装的瓦楞纸箱、纸盒（包括手提袋、珍珠棉等配件）的采购、检验及贮存。

2、规范性引用标准

本标准未及事项应执行以下相应标准，其最新版本适用于本标准。

2.1瓦楞纸箱

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544  瓦楞纸板

GB/T 13023  瓦楞芯（原）纸

GB/T 13024  箱纸板

2.2纸质酒盒

GB/T 7705   平版装潢印刷品

GB/T 7706   凸版装潢印刷品

CY/T 5  平版印刷品质量要求及检验方法

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 酒用瓦楞纸箱：以单瓦楞和双瓦楞纸板为箱体材料，用于包装酒类的包装箱。

3.2纸盒：由高档装潢印刷品粘贴E型瓦楞纸（及其他各种纸品）、木质纤维或其他植物纤维组成，通过贴合等方法封合，用于包装酒瓶，通常制作工艺为胶印、丝网印刷、覆膜、上光、压光、烫印、模切、模压凹凸、粘合等。

3.3配件：指手提袋、珍珠棉、锁扣、植布吸塑、商标等。

3.4质量缺陷：对要求的不符合程度质量分级，分重缺陷和轻缺陷。

- 质量要求及缺陷类型

| 检验项目 | 质量要求 | 缺陷类型(不符合质量要求其中一项，属于以下质量缺陷) |
| --- | --- | --- |
| 4.1外观形状 | 1.印刷内容与标准样品一致；不易折碎，无严重偏版；箱、盒成型方正；套印准确；外形与标准样品一致。 2.表面无明显的损坏或油污；无明显划痕，无严重漏底，无严重脏版，无严重开胶、裂缝、霉斑、变形、订偏；字迹、图案不易擦去； 3.箱印刷倾斜偏差、图案偏版不大于3㎜；折线居中；箱体无多余的压痕线。盒无余料； 4.盒无严重带胶；装盒实验，瓶顶与盒盖距离为10-15mm；同批颜色与标准样品一致； 5.箱、盒的面覆膜完全，无严重起泡（2㎜2以上）；刀切口无明显毛刺，无严重起皱；覆膜牢固；无箱底、盒底覆膜不到头＞1／2的现象； 6.箱内附纸不到头＜10㎜；瓦楞内附纸不到头＜5㎜；盒底内附纸不到头＜5㎜； 7.盒内附纸与样品一致；盒盖内附纸不到头＜2㎜；标纹符合要求，厚薄一致，亮度一致；盒边开胶与分层不＞10mm。无异味；成型纸盒铆钉孔、子母扣孔不得有错位。 8.箱、盒摇盖（横向压线）经外折90度，内折90度，开合180度3次，中高档产品面层里层不得有断裂，低档产品面层不得有断裂，内层＜10mm的裂缝不多于3处。 | 重缺陷 |
|  | - 1.套印准确，无轻微重影，图案、字迹清楚； - 2.箱接头钉合搭接牢固；无轻微划痕，无轻微漏底、无轻微脏版； - 3.无锈钉、叠钉、翘钉现象；箱钉排列整齐、均匀；覆膜无大面积起小泡，起皱现象。 | 轻缺陷 |
| 4.2装箱试验 | 1.松紧适度；纸箱摇盖在工艺条件下合拢后，自然间隙小于3㎜；箱自然合拢后成型方正。 2. 跌落测试：装箱后模拟装卸约1m高度自由跌落3次，内盒开裂≤0.5cm/脱底 | 重缺陷 |
| 4.3用料 | 用料、重量、工艺与标准样品一致。 | 重缺陷 |
| 4.4水份 | 盒、箱内水份≤20% | 轻缺陷 |
| 4.5商标要求 | 商标试贴不卷、不翘、字迹漏底、切偏、标纹符合要求、厚薄均匀亮度一样。 | 重缺陷 |
|  | 字迹轻微漏底、轻微切偏等。 | 轻缺陷 |
| 4.6*强度、开启力 | 1.单瓦楞纸箱最低承受垂直压力为60公斤，双瓦楞纸箱承受最低垂直压力为150公斤。纸盒承重性能静态负载10kg/1h，变形≤3%。 2.纸盒成型牢固，摇动纸盒无附件、配件松动脱落，自动成型纸盒不能自动复原，开启力15-25N（模拟人手舒适范围）。 | 重缺陷 |

5、交货要求

5.1选用适当的材料打捆包装，交货时应不脏污，不破损，不受潮，无严重变形。

5.2供方随货提供对应批次出厂检验报告。UV耐晒油墨（供货商提供油墨质量报告蓝黄红黑）、环保水溶性胶水(供货商提供胶水的质量报告)、强度检验报告。

5.3同批不得混装，非本公司指定的纸盒种类 。

6  检验方法

6.1  外观形状的检验方法

6.1.1应在非阳光直射的自然光或日光灯下光线充足的条件下，用目测法进行检验，与标准样品比较。尺寸量具使用游标卡尺和钢尺，称重量具使用合适分度值的天平，水份检测有水分仪。

6.1.2字迹、图案不易擦去，油墨附着力检测，用手在图案和色块上反复擦拭，纸箱不掉色，手上不粘有明显的油墨痕迹。

6.2用料的检验方法

用手试其韧性强度， 与标准样品比对或检测克重。

克重检测方法：在箱上裁出1块10cm×10cm的正方形），计算所裁取样品的面积S（cm2），把样品放在天平上称重W（精确至0.1g）。

10000W

箱克重（g/m2）＝ —————— = 100W

S

6.3开启力

15-25N（模拟人手舒适范围）测量器具推拉力测试仪+开启实测。

6.4强度检验

纸箱强度检验是把纸箱撑开成型置于水平面上，纸箱上放一平板，再在平板上面轻放重物或砝码至需求重量，观察纸箱有无鼓胀变形。

纸盒是把纸盒撑开成型置于水平面上，纸盒上放一平板，再在平板上面轻放重物或砝码至需求重量，观察纸盒有无鼓胀变形。

6.5 装箱试验方法

准备好与箱相配套的小盒、瓶子、垫板等，将其装入箱内放平整，按4.2装箱试验检验内容的要求进行实验。

6.6跌落测试

装箱后模拟装卸约1m高度自由跌落3次，无开裂/脱底，用测量器具跌落试验机或人工测试。

6.7 贴标的试验方法

不干胶的试贴：取生产线上酒液装入与所试商标配套的酒瓶中，盖上瓶盖，适度擦试瓶外壁至无明显水痕，按工艺要求贴上不干胶标20个，并置于箱（盒）内不少于12小时。检查有无翘标、卷标。

6.8  试盖实验

对盒盖为铁盖的内盒，按照样品检验，按照实际生产情况，进行压盖实验，检验是否有偏角或掉底等现象。

6.9  手提袋实验

6.9.1、用手轻拉，看手提袋是否容易破裂、开线。

6.9.2、将酒装入手提袋内后轻摆后，看手提袋是否容易断裂、开线。

6.9.3*纤维强度断裂强力≥200N测量器具电子拉力机；承重性能静态负载6kg/1h，变形≤3%，动态6kg摆动50次。测量方法无断裂砝码加载+摆动测试机或人工测试。

7检验规则与判定

7.1批次规定

产品以检验批为单位进行验收.以每个供货方的相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品作为一批。

7.2 抽样

参照GB /T 2828.1制定抽样方案，样品从检验批的不同部位随机抽取外观检验用，其他项目抽取10个检验，抽样数量参照表1 。特殊情况可加大抽样比例。

表1：检验批抽样数量

| 批量范围 | 抽样数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一次抽样 |  |
|  | 箱 | 盒 |
| ≤280 | 10 | 10 |
| 281-500 | 15 | 18 |
| 501-1200 | 20 | 24 |
| 1201-3200 | 40 | 48 |
| 3201-10000 | 60 | 60 |
| ≥10001 | 80 | 100 |

注：抽检数量包含外观检验和检验方法里标注的各项试验。

7.3判定

7.3.1轻缺陷不合格数每出现10个判为1个重缺陷不合格。同一样本的不同项目不重复计算，若同时出现轻重缺陷按重缺陷计。

7.3.2  不合格率计算

重缺陷累计不合格率％＝重缺陷累计不合格数／样本量×100％

不合格品率＝各单项重缺陷不合格品率之和。

7.3.3  质量判定

不合格品率≤3.0％，判为合格；不合格品率＞3.0％，判为不合格。

7.3.4 检验结果的处理

判为合格的产品入库，不合格品退货处理。

8  包装贮存

8.1  贮存时，须放在清洁干燥处。

8.2  贮存时应避免受到雨淋、暴晒、污染。

8.3  贮存时应避免与地面直接接触。

注：带* 的为非必检项目，可查验供方随附检验报告。